ГОСТ 6799-80  
(может использоваться лишь в ознакомительных целях)

##### СТЕКЛОИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МЕБЕЛИ
Технические условия

ГОСТ 6799-80

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2 сентября 1980 г. № 4518 (с изменениями, внесенными постановлениями № 1406 от 06.06.86 и №2689 от 19.07.88)

Настоящий стандарт распространяется на изделия из листового стекла, полированного, неполированного, цветного, термически полированного окрашенного, узорчатого, а также из стекла "метелица" и "мороз", предназначенные для мебели.

1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Стекло для мебели должно изготовляться следующих размеров:

- по длине от 200 до 1500 мм;

- по ширине от 100 до 1000 мм;

- по толщине от 3 до 7 мм с интервалом в 1 мм.

Примечание. Стекло размеров и интервалов, не предусмотренных настоящим стандартом, изготовляется по согласованию между изготовителем и потребителем.

1.2. Предельное отклонение по длине и ширине для стеклоизделий, в миллиметрах, не должно быть более:

± 1 мм - для всех видов дверей,

± 2 мм - для полок, вкладышей в емкости изделий мебели.

1.3. Предельное отклонение толщин листов стекла должно соответствовать величинам, указанным в нормативно-технической документации на конкретную продукцию.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Стекло должно изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Показатели внешнего вида стеклоизделий (кроме сколов и щербин) должны соответствовать:

из листового термически полированного стекла зеркального вида - требованиям ГОСТ 7132-78;

из оконного стекла высшего сорта – требованиям ГОСТ 111-78;

из узорчатого стекла высшего сорта – требованиям ГОСТ 5533-79;

из листового цветного, термически полированного окрашенного стекла "Мороз", "Метелица" - требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.3. Кромки стекла должны быть шлифованные округленные или шлифованные с фасками шириной от 0,5 до 1,5 мм.

Допускается фацетирование края стекла. При этом фацет должен быть полированным с углом наклона к поверхности стекла от 17 до 30°. Допускается изготовление стеклоизделий с обрезными кромками, без последующей их обработки.

Вид обработки кромки стекла определяется по согласованию с потребителем.

2.4. В стеклоизделиях прямоугольной формы разность длин диагоналей листов стекла не должна превышать 2 мм.

2.5. В стеклах прямоугольной формы отбитость углов не допускается более 2 мм по биссектрисе.

2.5.а. Отклонение сторон от прямолинейности у вершин углов стеклоизделий не должно быть более 1 мм.

2.6. Стекла должны иметь равномерную толщину по всей площади. Допускаемая разнотолщинность в одном и том же листе стекла должна соответствовать требованиям ГОСТ 7132—78, ГОСТ 111—78, ГОСТ 5533—86.

2.7. Листы стекла должны быть ровными по всей плоскости. Допускаемая кривизна листа не более 0,15% длины листа.

2.8. На торцах листов стекла в направлении от краев к центру не допускаются сколы и щербины длиной более:

- 2 мм в количестве более 2 шт. на каждой стороне в фацетированных листах и листах с шлифованной кромкой;

- 2 мм в количестве более 3 шт. на каждой стороне в нефацетированных листах толщиной до 5 мм;

- 3 мм в количестве более 3 шт. на каждой стороне в нефацетированных листах толщиной более 5 мм.

На кромках, видимых при нормальной эксплуатации стекольных изделий в мебели, сколы и щербины не допускаются.

2.9. В раздвижных стеклах для мебели способ нанесения пальцевой выточки (лунки) или отверстия, их форма и размер должны соответствовать рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Стекло принимают партиями. Партией считается количество стекла одного вида и размера, оформленное одним документом о качестве, содержащим:

- наименование и адрес изготовителя;

- наименование и адрес получателя;

- размеры и количество листов стекла в партии, общую площадь стекла (кв.м);

- номер и дату составления документа;

- обозначение настоящего стандарта.

3.2. При проверке листов стекла на соответствие требованиям пп.1.2, 2.3-2.5, 2.7, 2.8 применяют двухступенчатый нормальный контроль с приемочным уровнем дефектности – 4% в соответствии с таблицей.

| Объем партии | Объем выборки | Общий объем выборки | Приемочное число | Браковочное число |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51-90 91-150 151-280 281-500 501-1200 | 1я выборка 8 2я выборка 8 1я выборка 13 2я выборка 13 1я выборка 20 2я выборка 20 1я выборка 32 2я выборка 32 1я выборка 50 2я выборка 50 | 8 16 13 26 20 40 32 64 50 100 | 0 1 0 3 1 4 2 6 3 8 | 2 2 3 4 4 5 5 7 7 9 |

3.3. Партию листов стекла принимают, если количество дефектных листов в первой выборке меньше или равно приемочному числу, и бракуют без назначения второй выборки, если количество дефектных листов больше или равно браковочному числу.

Если количество дефектных листов в первой выборке больше приемочного числа, но меньше браковочного, проводят вторую выборку.

Партию листов стекла принимают, если количество дефектных листов в двух выборках меньше или равно приемочному числу, и бракуют, если количество дефектных листов в двух выборках больше или равно браковочному числу.

Если при приемке листов стекла высшей категории качества количество дефектных листов в первой выборке будет больше приемочного числа, то стекло приемке по высшей категории качества не подлежит.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Показатели внешнего вида стекла (кроме сколов и щербин) определяют визуально в проходящем свете при рассеянном освещении. При этом лист стекла устанавливают вертикально на расстоянии 0,6 м от наблюдателя.

4.2. Равномерность цвета и качество нанесения узора должны определяться путем сравнения с образцами, утвержденными в установленном порядке.

4.3. Размеры стекла и длину диагоналей измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427—75 с погрешностью ±1 мм или металлической рулеткой по ГОСТ 7502—80 с погрешностью ± 1 мм.

4.4. Толщину листа стекла измеряют микрометром по ГОСТ 6507—78 с погрешностью ± 0,01 мм или штангенциркулем по ГОСТ 166—80 с погрешностью ± 0,1 мм в середине каждой стороны листа на расстоянии от кромки не менее его толщины. 3а толщину листа стекла принимают среднее арифметическое результатов измерений, проведенных в четырех точках стекла.

Разность между наибольшей и наименьшей толщиной листа стекла (разнотолщинность) не должна превышать величины, указанной в п. 2.6.

4.5. Обработку кромки стекла (скругление, фаски и фацет) проверяют наложением шаблона.

4.6. Сколы, щербины, повреждения углов, показатели внешнего вида измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427—75 с погрешностью ±1 мм.

4.7. Отклонение поверхности стекла от плоскости (кривизну) измеряют щупом по ГОСТ 882-75 наибольшего просвета, образующегося при наложении поверочной линейки на края листа стекла. Лист стекла располагают на плоской поверхности.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Листы стекла должны складываться парами с обязательной прокладкой между ними по всей площади бумагой по ГОСТ 16711—79 Е, ГОСТ 1908—77 Е или другими видами бумаги, не содержащей царапающих включений.

Сложенные парами стекла должны складываться в пачки (не более 6 шт.) и упаковываться в оберточную бумагу по ГОСТ 8273—75 всех марок (кроме Ж и Е) или в оберточную бумагу других видов, не содержащую царапающих включений.

5.2. В пачках должны быть изделия одного размера.

5.3. Транспортирование стекла для мебели осуществляют в специализированных контейнерах для листового стекла, дощатых ящиках по ГОСТ 4295-80, универсальных контейнерах по ГОСТ 20435-75, при автомобильных перевозках - пирамидах и многооборотных ящиках по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке, или без тары (в специально оборудованном автомобильном транспорте).

5.4. При упаковывании стекла для мебели в пирамиды, контейнеры типа ПКС 2М-2,85 пачки изделий плотно устанавливают и закрепляют с помощью упорных и прижимных планок с целью исключения сдвигов или качания изделий при транспортировании

По согласованию с потребителем допускается упаковывать стекло для мебели (кроме полированного) без перекладывания листов стекла бумагой и обертывания их в пачки при транспортировании изделий в пирамидах и контейнерах ПКС 2М-2,85.

5.5. При упаковывании или транспортировании стекла для мебели в универсальных контейнерах по ГОСТ 20435-75 специально оборудованное автомобильном транспорте пачки изделий плотно устанавливают и закрепляют по п. 5.4.

5.6. Стеклоизделия для мебели, упакованные в дощатые ящики, транспортируют пакетами по ГОСТ 21929-76.

При транспортировании в крытых вагонах ящики со стеклоизделиями формируют в транспортные пакеты на поддон по ГОСТ 9557-73, ГОСТ 9078-84. Размеры и параметры пакетов должны соответствовать требованиям ГОСТ 24597-81. Средства скрепления по ГОСТ 21650-76, ГОСТ 3560-73, ГОСТ 3282-74. Вид отправки по железной дороге – малотоннажный.

При упаковывании стеклоизделий для мебели в дощатые ящики по ГОСТ 4295-80 на дно настилают сухую стружку по ГОСТ 5244-79, толщиной 20-25 мм, плотно устанавливают пачки; зазоры между пачками, а также между стенками и пачками и свободное пространство под крышкой ящика заполняют плотным слоем сухой стружки.

Допускается применение гофрированного картона и других амортизирующих материалов в качестве уплотняющих и предохраняющих стеклоизделия для мебели от разрушения.

5.7. Стеклоизделия для мебели, отправляемые в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, упаковывают по ГОСТ 15846-79.

5.8. В каждую пирамиду, контейнер, ящик вкладывают ярлык, на каждую пачку изделий укрепляют этикетку или штампом наносят оттиск, в которых указывают:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование продукции,

- количество изделий,

- номер или фамилию упаковщика,

- номер или фамилию контролера,

- дату упаковывания.

- Обозначение настоящего стандарта.

5.9. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-77 с нанесением манипуляционных знаков "Осторожно, хрупкое", "Верх, не кантовать", "Боится сырости".

5.10. Стеклоизделия для мебели транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте каждого вида.

5.11. Масса брутто каждого ящика не должна быть более 500 кг.

5.12. При транспортировании стекло устанавливают в вертикальном положении торцами по направлению движения. Не допускается устанавливать ящики плашмя или в наклонном положении.

5.13. Стекло для мебели следует хранить в вертикальном положении в сухих закрытых помещениях. Контейнеры ПКС 2М-2,85, а также универсальные контейнеры допускается хранить на открытых площадках.

Распакованное стекло следует хранить с прокладочным материалом между листами (в случае, если отгрузка производилась пакетами).